**Supplementary Table 6: The properties of normal and MWCNT Nanopaint**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No.** | **Test parameters** | **Protocol** | **Normal paint** | **MWCNT Nano paint** |
| 1 | Flash point | IS 101 —1987 Part-1/Sec 6 | 32oC | 33oC |
| 2 | Pour point | 15 1448 Part -10 | -12oC | -15oC |
| 3 | Viscosity | using Ford cup No:4 IS 101 Part 1/Sec 5 | 29sec | 27sec |