## Slide 1
a
10 nm
d
e
f
ZCISe-TCA
ZCISe
4 nm
ZCISe-TCA
b
c
bleach
ZCISe-TCA
3TCA*
3TCA*
VB
CB
LUMO
HOMO
ZCISe
TCA
~100s ps
~1 ps
trap
Cu*
TET ~14 ns
0
0

## Slide 2
a
b
c
d
808 nm exc.
ZCISe*
TET
3Rub*
3Rub*
1Rub*
3TCA*
1.3 eV
1.14 eV
2.21 eV
TET
TTA
Δas ~0.7 eV
Zn-CISe: 16.7±0.2%
Zn0.4-CISe: 7.0±0.1%
CISe: 4.8±0.2%
W/cm2
0.5
32
1.6 eV

## Slide 3
808 nm NIR laser
Indoor sunlight
or
1Rub*
Ox.
Red.
Ox.
Red.
a
b
c
d
e
Reaction 8 h: >99%
Dark 8 h: 3%
Eosin Y 8 h: >99%
(532 nm laser )
ZCISe-TCA//Rub
Diludine, DIPEA
DMF/Toluene
1
2
Reaction 1 h: 91%
Eosin Y 1 h : 18%
Rubrene 1 h: 20%
ZCISe-TCA//Rub
Bromoacetonitrile
Toluene
4
3
Reaction 8 h: 89%
Dark 8 h: 4%
Rose B. 8 h: >99%
(532 nm laser )
Reaction 2 h: 95%
Rose B. 2 h : 55%
Rubrene 2 h: 21%
ZCISe-TCA//Rub DIPEA
Toluene
5
Reaction 8 h: 97%
Dark 8 h: 4%
Reaction 0.5 h: 96%
1
6

## Slide 4
Photosensitizer | Light source | Time | Results
ZCISe-TCA//Rub | 808 nm | 12 min | 
ZCISe-TCA//Rub | dark | 3 dy | 
ZCISe//Rub | 808 nm | 2 hr | 
Rub | 532 nm | 3 min | 
a
b
ZCISe-TCA//Rub
30 s
Rub
2.5 min
ZCISe
30 min
ZCISe-TCA//Rub
Immediate exposure
before
after
Polymer
ZCISe-TCA//Rub
Iod, NVK, DMF
Light
Under indoor sunlight

## Slide 5
 | Varying [ZCISe-TCA] (μmol/L) |  |  |  | Varying [Rub] (mmol/L) |  | 
 | 5 | 10 | 20 | 40 | 10 | 16 | 40
Φ'UC (%) | 16.1 | 16.7 | 14.1 | 7.4 | 15.2 | 16.7 | 16.5
Ith (W/cm2) | 3.4 | 2.1 | 0.86 | 0.32 | 2.2 | 2.1 | 2.4
Chemical yield (%) | 11 (2 hr) | 19 (2 hr) | 56 (2 hr) | 78 (1 hr) | 23 (2 hr) | 25 (2 hr) | 26 (2 hr)
Absorptance at 808 nm | 0.13 | 0.24 | 0.42 | 0.67 | 0.24 | 0.24 | 0.24